# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 03.02.02

KANALIZACJA DESZCZOWA I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE

- Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających w ramach zadania pn.

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz

w zakresie obejmującym:

1) remonty, w tym cząstkowe dróg i ulic publicznych, 2) przebudowa gminnych dróg osiedlowych, 3) remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego                    ul. Wczasowej), 4) przebudowa drogi gminnej przy ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji nr 87, 87b, 87c i 89, 5) przebudowa drogi gminnej przy ul. Babickiej (od posesji 32 do posesji 42), 6) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 7) remont drogi dojazdowej przy ul. Piotra Skargi.

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu elementów kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających w ramach w/w zadania i obejmują:

- demontaż elementów odwodnienia z odwozem na miejsce składowania: studzienek ściekowych ulicznych o średnicy 500 mm, rurociągów betonowych o średnicy     200 mm, 400 mm i 500 mm (przykanaliki, przepusty pod drogami),  kominów włazowych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej o średnicy 1200 mm.

- podłoża pod kanały i obiekty sieciowe z materiałów sypkich,

- budowę przykanalików z rur PVC-U średnicy 160 mm i 200 mm,

- budowę kanałów z rur PVC (przepusty pod zjazdami) średnicy 500 mm na ławie betonowej C 12/15 wraz ze ściankami czołowymi z betonu C12/20,

- budowę kanałów z rur betonowych (przepusty pod zjazdami) średnicy 600 mm na ławie betonowej C 12/15 wraz ze ściankami czołowymi z betonu C12/20,

- budowę studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm             z osadnikiem bez syfonu,

- regulację pionową istniejących studzienek ściekowych, studni kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych, obudów zaworów wodociągowych i gazowych.

- dostawę włazów kanałowych żeliwnych typu ciężkiego – średnicy 600 mm kl. D (40 t).,

- dostawę wpustów ulicznych ściekowych, żeliwnych typ ciężki 650x450 mm, kołnierzowych WUK-D kl. D-400 kN,

- dostawę pierścieni odciążających żelbetowych o średnicy 66x96 cm, h=25 cm,

- montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowych wykopach o głębokości 2 m, średnicy 1000 mm i 1200 mm,

- czyszczenie rowów,

- umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe, płyty prefabrykowane ażurowe),

- ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej grub. 8 cm,

- ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm ,

- montaż korytek ściekowych AS-200 – odwodnienie liniowe.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami OST „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z niniejszą SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających według zasad niniejszej SST są:

  - Dla przykanalików przyjęto rury strukturalne PVC-U o podwójnej ściance średnicy 160 mm i 200 mm. Dla przepustów przyjęto rury betonowe o średnicy 600 mm oraz rury kanałowe – rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe łączone na uszczelkę gumową rodzaju P, typu ciężkiego „S” o średnicy 500 mmm.

  - Studzienki ściekowe z prefabrykatów zgodnie z K.B. 4-4 12.1/5/ typ WU II-A

- wpust uliczny żeliwny typ ciężki 650x450 mm wg PN-EN 124,

- kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm z betonu żwirowego klasy C 20/ 25 wg KB 1-22.2.6(6),

- pierścień żelbetowy prefabrykowany o średnicy 65 cm z betonu wibroprasowanego klasy C 16/20 (stal zbrojeniowa ST OS)

- płyta żelbetowa prefabrykowana grubości 11 cm, z betonu wibroprasowanego klasy C 16/20 (stal zbrojeniowa ST OS),

- płyta fundamentowa zbrojona grubości 15 cm z betonu klasy C 12/15,

- podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7 cm,

- cegła kanalizacyjna wg PN-B-12037.

  - Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1000 mm oraz o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę gumową lub zaprawą wodoszczelną.

Studnie betonowe powinny być posadowione na fundamencie z betonu klasy B15 grubości 25 cm, ułożonym na podłożu z kruszywa naturalnego grub. 20 cm i powinny spełniać wymagania określone w PN-B/10729:1999.

Ściany komór roboczych powinny być wewnątrz gładkie i nie tynkowane. Złącza prefabrykatów użytych do budowy powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko. Włazy należy usytuować nad stopniami włazowymi, w odległości 0,10 m od krawędzi wewnętrznej ścian studzienek. Studzienki należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego D-400. W części monolitycznej należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów z wmontowanymi przejściami szczelnymi. Na tak wykonaną dolną część studzienki należy ułożyć kręgi żelbetowe, płytę pokrywową i właz kanałowy. Odstęp stopni włazowych co 30 cm.

  - Izolacja

- bitizol R+P, R+2P,

- lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177.

  - Beton B-15, B-20, B 25 wg PN-B-06250

2.6.     Prefabrykaty betonowe

- elementy prefabrykowane korytkowe o wymiarach 50*70*8 cm,

- płyta ażurowa o wymiarach 60*40*8 cm,

- rury średnicy 600 mm.

Należy stosować prefabrykaty z betonu klasy B30 i B20 zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06250 „Beton zwykły”.

  - Pospółka.

  - Piasek zwykły.

  - Włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego-średnicy 600 mm kl. D (40 t).                               wg PN-H-74051/02.

  - Korytka ściekowe odpływowe AS-200, klasa obciążenia D 400

- korpus o przekroju poprzecznym w kształcie litry U o szer. wew. 200 mm z betonu cementowego B 45,

- kratka z żeliwa szarego mocowana do ścianek korpusu śrubami.

2.11. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ścieku ulicznego z kostki betonowej według    zasad niniejszej ST są:

2.11.1. Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę  Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II.

- kostka grubości 8 cm szara.

2. 11.2.Podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %,

- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901,

- piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

2.11.3.Ława betonowa zwykła

Ława betonowa pod ściek uliczny wykonana będzie z betonu klasy B 20, odpowiadającemu normie PN-B-06250 „Beton zwykły”.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, żwir) – wymagania jak w PN-B-06712.

- Sprzęt

  - Żuraw budowlany samochodowy o nośności 4-6 ton.

  - Betoniarka – wytwarzanie zaprawy cementowej.

  - Wciągarka ręczna 3-5 ton.

- Transport

4.1.	Elementy rurowe – elementy przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć            przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym.

4.2.	Kręgi – transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczenie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3.	Wpusty żeliwne – skrzynki i ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – wymagania jak wyżej.

4.4	Włazy kanałowe żeliwne – mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – wymagania jak wyżej.

4.5. 	Prefabrykaty betonowe – mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu – wymagania jak wyżej.

4.6.	Mieszanka betonowa – transport (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowć:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki.

- Wykonanie robót

5.1.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”

5.2.	Zakres wykonywania robót

5.2.1.	Transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej SST do wykonania robót.

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej SST.

Składowanie:

- rury kanalizacyjne można składować na przestrzeni otwartej w pozycji leżącej spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania,

- kręgi należy składować w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m i nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA,

- wpusty żeliwne i włazy kanałowe żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do wysokości maksimum 1,5 m,

- cegła klinkierowa kanalizacyjna może być składowana na wolnym powietrzu            w stosach,

- prefabrykaty betonowe mogą być składowane na wolnym powietrzu w stosach.

5.2.2.	Wyznaczenie sytuacyjno – wysokościowe miejsc wykonania kanalizacji deszczowej.

Projektowana trasa przebiegu powinna być trwale i widocznie oznakowana w terenie za pomocą kołków osiowych.

5.2.3.	Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym

Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” stanowiące załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu (a na noc dodatkowo oznaczyć światłami).

5.2.4.	Wykonanie wykopów pod elementy kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050                            i BN-72/8932-01/22.

Wykopy należy rozpocząć od najniższego punktu budowanego kanału i prowadzić          w kierunku przeciwnym do spadku kanału. Dno wykopu powinno być równe                   i wykonane ze spadkiem ustalonym z Inspektorem Nadzoru w nawiązaniu do istniejącej kanalizacji, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowej o 2÷5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. Napotkane w obrębie wewnętrznym wykopu przewody i kable należy zabezpieczyć według wymagań użytkowników tych urządzeń.

5.2.5    Wykonanie kanału deszczowego

Przed przystąpieniem do montażu kanalizacji deszczowej należy dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, wykonać wykopy z umocnieniem ścian, przygotować podłoże pod rurociąg.

Przed montażem rur z PVC należy dokładnie dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN1401-3:2002 (U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:-2004.

Przy połączeniach kielichowych rur z tworzyw sztucznych należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rur w kielichach, prawidłowe założenie uszczelek złączy kielichowych, oraz wykonanie uszczelnień przejść przez ściany studzienek.

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków, na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ obwodu.

5.2.6.	Wykonanie przykanalików

Włączenie przykanalika do kanału wykonane będzie za pośrednictwem istniejącej studzienki połączeniowej. Przykanaliki należy wykonać zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru pod względem spadków, trasy, długości oraz kąta włączenia.

    - Wykonanie studni kanalizacyjnej.

Lokalizacja studzienek powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową  i użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się z kanałem elementów infrastruktury powinna być nie mniejsza niż 1,0 m. Wysokość komory roboczej studzienki nie powinna być mniejsza niż 2,0 m. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych z betonu min. C35//45. Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne powinny być wyposażone we włazy typu ciężkiego. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być równy z nią.

5.2.8.	Wykonanie studzienki ściekowej

Wykonywane studzienki ściekowe powinny być z wpustem żeliwnym ulicznym              z osadnikiem. Lokalizacja studzienek zostanie określona przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcja i sposób wykonania studzienki ściekowej zamieszczony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonym symbolem KB.4.-4.12.1/5/typ WU II-A.

Regulację wysokości osadzenia na studzience można wykonać poprzez wykonanie podmurówki z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej lub na mokro.

5.2.9.	Wykonanie izolacji

Elementy betonowe wykonanej kanalizacji deszczowej zabezpiecza się z zewnątrz izolacją bitumiczną przez dwukrotne posmarowanie abizolem R+P.

Izolacja powinna być szczelna – bez pęcherzy, odprysków i pęknięć.

5.2.10.	Ułożenie prefabrykatów

Elementy prefabrykowane korytkowe układać należy na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej z odpowiednim spadkiem.

Prefabrykaty ażurowe układać należy na przygotowanym podłożu skarpy w rzędzie poziomym po uprzednim ułożeniu elementów prefabrykowanych korytkowych na dnie rowu.

5.2.11.	Ułożenie przewodu rurowego – przepusty

Przewód rurowy należy ułożyć z rur betonowych na uprzednio wykonanym fundamencie z betonu, starannie zagęszczonym i wyrównanym z odpowiednim spadkiem. Styki rur po zaspoinowaniu zaprawą cementową należy uszczelnić lepikiem asfaltowym oraz paskami papy asfaltowej, o szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Paski papy powinny szczelnie przylegać do rur i podkładu. Deskowanie przyczółków wykonywanych na mokro należy wykonać wg PN-B-06251:1963. Betonowanie należy wykonać wg BN-62/6738-07. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B15. Dopuszcza się wykonanie przyczółków z bloczków żwirobetonowych.

Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na szczelne połączenie przewodu rurowego z przyczółkami. Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią należy zabezpieczyć przed korozją.

5.5.12.Zasypka wykopów

Wykonany kanał należy obsypać piaskiem klasy I (piski grube i średnie dobrze uziarnione). Osypkę ochronną należy wykonać do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury. Powyżej zasypkę prowadzić gruntem rodzimym warstwami z zagęszczeniem dla uzyskania współczynnika zagęszczenia Wz=1,0.

Wykonany przykanalik należy obsypać pospółką do poziomu podłoża pod warstwy nawierzchni jezdni i chodników.

Wskaźnik zagęszczenia obsypki Is według próby Proctora wynosi 92 %.

5.2.13.	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych

Regulację pionową wykonać do poziomu wyremontowanej nawierzchni, osadzając skrzynki wodociągowe i gazowe, kratki ściekowe uliczne, włazy kanałowe i pokrywy studzienek telefonicznych na podbudowie z betonu klasy B15.

W przypadku złego stanu technicznego ww elementów, należy powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych, aby dokonali ich wymiany na nowe.

5.2.14 Wykonaniu ścieku ulicznego z kostki betonowej.

Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej

Na wykonanej podbudowie należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo – piaskową grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia ścieku. Podsypkę należy wykonać          w proporcji 1:4 .

Ułożenie kostki

Kostkę należy układać w dwóch rzędach wzdłuż krawężnika zgodnie z ustaleniami       z Inspektorem Nadzoru.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.1.	Badania materiałów użytych do budowy kanalizacji deszczowej

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami SST             i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 2 niniejszej SST.

6.2.	Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-B-10735. Kontrola jakości wykonanych robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m demontowanego i wykonanego kanału kanalizacji deszczowej, przepustu rurowego, umocnienia rowu korytkami, czyszczenia rowu, ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, odwodnienia liniowego, 1 szt. studzienki kanalizacyjnej i ściekowej oraz wyregulowanej studzienki dla urządzeń podziemnych, dostarczonego wpustu ulicznego ściekowego, pierścienia odciążającego żelbetowego i włazu kanałowego żeliwnego, 1 m3 ławy fundamentowej, 1 m2 umocnienia skarp płytami ażurowymi, podłoża pod kanały rurowe.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wykonania poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopów,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie kanału deszczowego,

- wykonanie przykanalików,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych,

- wykonanie przepustów rurowych na ławie fundamentowej wraz ze ściankami czołowymi,

- umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi,

- wykonanie ścieków z kostki brukowej betonowej,

- montaż korytek ściekowych – odwodnienie liniowe,

- czyszczenie rowów,

- wykonanie izolacji studzienek,

- regulacja wysokościowa istniejących studzienek dla urządzeń podziemnych                  z ewentualną wymianą uszkodzonych wpustów żeliwnych, pierścieni odciążających żelbetowych i włazów kanałowych żeliwnych,

- zasypanie piaskiem elementów kanalizacji deszczowej,

- przeprowadzenie pomiarów i badań,

- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót.

- Przepisy związane i standardy

PN-92/B-01707    Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01070	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-B-10735	Kanalizacja / Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-83/8971-06    Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-14501	      Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-H-74080/01    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania.

PN-H-74080/04    Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa D.

PN-C-96177	      Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

PN-B-12037         Cegła pełna wypalana z gliny – kanalizacyjna.

PN-B-06250	      Beton zwykły.

PN-C-89205	      Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

KB.4-3.3.1.10(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg 1983 r.

KB.1.-22.26.(6)    Kręgi betonowe średnicy 50 cm, wysokości 30 lub 60 cm .

BN-67/8936-01	Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi.   Warunki techniczne wykonania i odbioru.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

N-EN1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.   Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

PN-EN476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach   kanalizacji grawitacyjnej.