# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.02.02

CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

- Wstęp

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników z kostki brukowej betonowej w ramach zadania pn.

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz

w zakresie obejmującym:

1) remonty, w tym cząstkowe dróg i ulic publicznych, 2) przebudowa gminnych dróg osiedlowych, 3) remont chodnika na ul. Szczęśliwej (od ul. Żeromskiego                    ul. Wczasowej), 4) przebudowa drogi gminnej przy ul. Pogrzebieńskiej – dojazd m.in. do posesji nr 87, 87b, 87c i 89, 5) przebudowa drogi gminnej przy ul. Babickiej (od posesji 32 do posesji 42), 6) remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 7) remont drogi dojazdowej przy ul. Piotra Skargi.

1.2.	Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu chodników z kostki brukowej z betonu wibroprasowanego i obejmują:

- wykonanie chodnika z kostki szarej (nowej) grubości 6 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm,

- wykonanie chodnika z kostki szarej (z odzysku, złożonej na poboczu) grubości                6 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm,

- wykonanie chodnika z kostki szarej (nowej) grubości 8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm,

- wykonanie chodnika z kostki szarej (z odzysku, złożonej na poboczu) grubości                8 cm ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 grubości 4 cm.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność            z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad niniejszej SST są:

2.1.	Kostka z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II.

Kostka grubości:

- 6 cm szara,

- 8 cm szara.

2. 2.	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5 %,

- do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901,

- piasek do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

- Sprzęt

3.1.	Płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę – wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość       75 do 100 HZ.

3.2.	Narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki.

- Transport

4.1.	Kostka betonowa przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport              i składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2.	Piasek przewożony może być na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu, zapewniającymi trwałość jego własności podczas transportu.

4.3.	Cement transportowany będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu materiałów.

- Wykonanie robót

5.1.	Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

5.2.	Zakres wykonywanych robót

5.2.1.	Transport materiałów

Transport i składowanie kostki betonowej na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-77/6741-02.

5.2.2.	Oznakowanie prowadzonych robót

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie                     z „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, które są  załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.                        (Dz. U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.).

5.2.3.	Wytyczenie sytuacyjno – wysokościowe wykonywanych robót

Wykonawca dla własnych potrzeb ustali i zastabilizuje dodatkowe punkty sytuacyjno – wysokościowe, niezbędne do wykonania robót.

5.2.4.	Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej

Podsypkę cementowo – piaskową grubości 4 cm należy wykonać w proporcji 1:4 .

5.2.5.	Ułożenie kostki

Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

5.2.6.	Ubijanie wibracyjne

Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

6.1.	Kontrola jakości materiałów

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.

- kostka betonowa nowa musi posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II,

- cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997,

- piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711,

- woda do zaprawy cementowo – piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

6.2.	Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,

- ułożenie kostki,

- wykonanie ubijania wibracyjnego,

- wypełnienie spoin między kostkami.

6.3.	Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonania robót pod względem:

- geometrii wykonania,

- spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych.

- Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej nawierzchni chodnika z kostki.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.

- Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”

- Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- transport i składowanie materiałów do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie podsypki cementowo – piaskowej,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki,

- ubijanie wibracyjne kostki,

- wypełnienie spoin między kostkami,

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

- Przepisy związane i standardy

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,    parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

PN-B-06711           Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN-197-1:2002 Cement część 1. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny   zgodności.