| PREZYDENT MIASTA RACIBÓRZ ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZP.271.42.2017 | Racibórz, 29.09.2017 |  |

ODPOWIEDŹ  NA  ZADANE  PYTANIA  DO

SPECYFIKACJI   ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w    postępowaniu   o   udzielenie    zamówienia    publicznego    pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 13 im. S. Staszica w Raciborzu”.

W   załączeniu  przekazuję   treść  otrzymanych  pytań  do  SIWZ  i  udzielone odpowiedzi:

###### Pytanie  1

W Opisie Technicznym str.3 pojawia się sformułowanie:

"Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni poliuretanowych (załącznik do projektu) :

• 13mm nawierzchnia poliuretanowa np. CONIPUR firmy Tamex

• 35 mm elastyczna, przepuszczalna warstwa podkładowa np. CONIPURET firmy Tamex"

Czy zamawiający wskazując jako przykład nawierzchnię Conipur miał w zamiarze wskazanie grupy produktów, czy też określonych parametrów charakteryzujących tą konkretną nawierzchnię? Zwracamy uwagę na fakt, że parametry nawierzchni Conipur spełnia tylko ta nawierzchnia. Dlatego też proszę o dopuszczenie wszystkich nawierzchni w wymaganej technologii wykonania, które posiadają wymagane przez Państwa dokumenty wskazane w dokumencie "Specyfikacje techniczne ogólnobudowlane"-str. 11.

Odpowiedź:

Przedstawione w  dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w dokumentacji projektowej norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem podanych poniżej minimalnych parametrów technicznych:

Wytrzymałość na rozciąganie: 1,00 N/mm2
Twardość wg metody Shore’a . A: 65 + - 5 Sh.A
Wytrzymałość na rozdzieranie   >=145 N
Odporność na ścieranie w aparacie Tobera  < 1,20 g
Odkształcenie pionowe  w temp. 23ºC   <  2 mm
Tłumienie energii w temp. 23ºC  > 37%
Zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60ºC   < 0,01
Wodoprzepuszczalność  wg PN EN 14877  > 170 mm/h

###### Pytanie  2

Proszę o bliższe informacje dot. altany (przykładowa fotografia, rysunek). Czy w ramach budowy należy wykonać podłogę altany? Jeśli tak-to z czego? Czy w zakres obróbek blacharskich ma wchodzić orynnowanie altany?

Odpowiedź:

Wiatę należy wykonać na podłożu z kostki betonowej - nowo projektowanej.
W zakres obróbek blacharskich wchodzi systemowe odprowadzenie wody z
dachu  – orynnowanie i rury spustowe.

W załączniku przykładowa fotografia wiaty.

###### Pytanie  3

Proszę o przykładową fotografię trybun.

Odpowiedź:

W załączniku przykładowa fotografia trybun.

Prezydent Miasta

Mirosław Lenk

(zatwierdzam)

IT.

CENTRALA : tel. +48 (32) 75 50 600 fax +48 (32) 75 50 725,  www.bipraciborz.pl